PROPOSTA DMI - 001/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "A" TALHER DE MESA, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 10 PEÇAS

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "A" - Talher de mesa, de aço inoxidável, com 10 peças.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Conjunto "A" - Talher de mesa, de aço inoxidável, com 10 peças, que compõe uma das peças dos artigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Oficiais, Praças e Alunos, estabelecidas pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

a.  Todas as peças serão do tipo normalmente fabricado pelas indústrias metalúrgicas.

b.  As facas de mesa e sobremesa terão cabo oco, lâmina temperada e gume micro-serrilhado.

c.  As facas de peixe, colheres e garfos terão cabo oco e lâmina temperada.

d.  Desenhos decorativos poderão ser estampados, nos cabos de todas as peças, obedecendo ao modelo usado pelos fabricantes em sua linha normal de produção.

4. CONSTITUIÇÃO

a. 01 (uma) Faca de mesa com serrilha

b. 01 (uma) Faca de sobremesa

c. 01 (uma) Colher de mesa

d. 01 (uma) Colher de sobremesa

e. 01 (uma) Colher de café

f. 01 (uma) Colher de chá

g. 01 (um)  Garfo de mesa

h. 01 (um)  Garfo de sobremesa

i.  01 (uma) Faca para peixe

j.  01 (um)   Garfo para peixe

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI - 001/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "A" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | ESPESSURA DA CHAPA | COMPRIMENTO | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Faca de mesa | Cabo : 12,5mm Lâmina : 1,8mm | 244mm | 79,0 g |
| Faca de sobremesa | Cabo : 10,6mm Lâmina : 1,5mm | 210mm | 51,0 g |
| Colher de mesa | 2,25mm | 202mm | 50,6 g |
| Colher de sobremesa | 1,8mm | 165mm | 25,2 g |
| Colher de chá | 1,6mm | 133mm | 14,8 g |
| Colher de café | 1,2mm | 103mm | 7,0 g |
| Garfo de mesa | 2,25mm | 200mm | 39,5 g |
| Garfo de sobremesa | 1,8mm | 163mm | 21,6 g |
| Faca para peixe | 1,8mm | 198mm | 27,9 g |
| Garfo para peixe | 1,8mm | 168mm | 23,9 g |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior, de até 5% (cinco por cento). |

6. ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a. Acabamento

Todas as peças terão cabos escovados foscos e brilho na parte restante.

b.  Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

7. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

1) Aço inoxidável - AISI 304 (18/8)

- Para as colheres, os garfos e os cabos das facas.

Composição química

(Fl 03 da Proposta Texto-Base  DMI - 001/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "A" )

- Carbono	(C)	-	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	-	1,00% no máximo

- Manganês(Mn)	- 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	-         18,00% a 20,00%

- Níquel	(Ni)	-	8,00% a 10,50%

- Fósforo	(F)	-	0,045% no máximo

- Enxofre	(S)	-	0,030% no máximo

2) Aço inoxidável - AISI 440

- Para as lâminas das facas

Composição química

- Carbono	(C)	-	0,42 a 0,48%

- Silício 	(Si)	- 	1,00% no máximo

- Manganês(Mn)	-	1,00% no máximo

- Cromo	(Cr)	-         13,80% a 15,00%

- Fósforo	(F)	-	0,045% no máximo

- Enxofre 	(S)	-	0,030% no máximo

- Molibdênio(Mo)-	0,45 a 0,60%

- Vanádio	(V)	-	0,10% a 0,15%

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

________________________________

ANTONIO RAMOS  - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica

MICROSOFT WORD 3ªSEÇÃO UTENCOZI