PROPOSTA DMI - 002/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "B" TALHER DE SERVIR, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 6 PEÇAS

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo descrever as especificações do Conjunto "B" -Talher de servir, de aço inoxidável, com 6 peças.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Conjunto "B" - Talher de servir, de aço inoxidável, com 6 peças, que compõe uma das peças dos artigos de copa, cozinha  e refeitório, utilizado por Oficiais, Praças e Alunos, estabelecidas pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

a. Todas as peças serão do tipo normalmente fabricado pelas indústrias no ramo metalúrgico.

b. Desenhos decorativos poderão ser estampados, nos cabos de todas as peças, obedecendo ao modelo usado pelos fabricantes em sua linha normal de produção.

4. CONSTITUIÇÃO

a. 01 (uma) Concha para sopa

b. 01 (uma) Colher para arroz

c. 01 (uma)  Pá para açúcar

d. 02 (dois) Talheres para salada (garfo e colher)

e. 01 (uma)  Concha para feijão

(Fl 02 da Proposta Texto-Base DMI-002/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "B" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | ESPESSURA DA CHAPA | COMPRI-MENTO | CAPACIDADE | PESO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concha para sopa | Do bojo 0,8mm Do cabo 2,5mm | Do cabo 288mm | Do bojo 0,125 L | 127,1 gr |
| Colher para arroz | 2,5mm | 254mm | - | 83,0 g |
| Pá para açucar | 1,6mm | 138mm | - | 18,0 g |
| Talher para salada - garfo (1) - colher (2) | (1) e (2) 2,25mm | (1) 202,0mm (2) 201,5mm | - | (l) 50,8 g (2) 45,9 g |
| Concha para feijão | Do bojo 0,8mm Do cabo 1,8mm | Do cabo 220mm | Do bojo 0,071 L | 75,5 g |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior de até 5% (cinco por cento) |

6. ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a. Acabamento

Todas as peças terão cabos escovados foscos e brilho na parte restante.

b.  Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

7. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

- Aço inoxidável AISI - 304 (18/8)

(Fl 03 da Proposta Texto-Base DMI-002/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "B" )

b.  Composição química

- Carbono	(C)	 -	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	 -	1,00% no máximo

- Manganês(Mn)	 - 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	 -         18,00% a 20,00%

- Níquel	(Ni)	 -	8,00% a 10,50%

- Fósforo	(F)	 -	0,045% no máximo

- Enxofre	(S)	 -	0,030% no máximo

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

_______________________________

ANTONIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica

MICROSOFT WORD 3ªSEÇÃO UTENCOZI