PROPOSTA DMI - 005/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "E" BAIXELA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 5 PEÇAS

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base  tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "E" -Baixela de aço inoxidável, com 5 peças.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Conjunto "E" - Baixela de aço inoxidável, com 5 peças, que compõe uma das peças dos artigos de copa, cozinha, e refeitório, utilizado por  Oficiais, Praças e Alunos, estabelecidas pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

Todas as peças deverão ser fabricadas em aço inoxidável, de formato oval e com bordas dobradas do tipo normalmente fabricado pelas indústrias metalúrgicas.

4. CONSTITUIÇÃO

- 01 (uma) Travessa rasa grande

- 01 (uma) Travessa rasa média

- 01 (uma) Travessa funda grande

- 01 (uma) Travessa funda média

- 01 (uma) Sopeira

(Fl 02 da Proposta Texto-Base DMI-005/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "E" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | ESPESSURA DA CHAPA | MEDIDAS DAS PEÇAS | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Travessa rasa grande | 0,8mm | 450 x 340 x 40mm | 530g |
| Travessa rasa média | 0,8mm | 400 x 290 x 35mm | 700g |
| Travessa funda grande | 0,8mm | 350 x 240 x 48mm | 355g |
| Travessa funda média | 0,8mm | 290 x 230 x 42mm | 480g |
| Sopeira | 0,8mm | - | 500g |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior de até 5% (cinco por cento) |

6.  ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a. Acabamento

Todas as peças terão acabamento brilhante, tanto interna como externamente.

b. Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI - 001/97, de 20 Out 97.

7. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

- Aço inoxidável AISI - 304 (18/8)

Composição química

- Carbono(C)	-	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	-	1,00% no máximo

- Manganês(Mn)	- 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	-         18,00%

- Níquel	(Ni)	-	8,00%

- Ferro	(Fe)	-	Para complementar o percentual

(Fl 03 da Proposta Texto-Base DMI-005/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "E" )

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

_______________________________

ANTONIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica

MICROSOFT WORD 3ªSEÇÃO UTENCOZI