PROPOSTA DMI - 006/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "F" BATERIA DE COZINHA, EM ALUMÍNIO, COM 25 PEÇAS

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "F" - Bateria de cozinha, em alumínio, com 25 peças.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Conjunto "F" - Bateria de cozinha, em alumínio, com 25 peças, que compõe uma das peças dos artigos de cozinha, estabelecidas pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO GERAL

Todas as peças deverão ser do tipo normalmente fabricado pelas indústrias metalúrgicas.

4. CONSTITUIÇÃO

- 09 (nove)   Caçarolas com tampa

- 02 (dois)    Calderões com tampa

- 01 (um)      Escorredor de macarrão

- 06 (seis)     Assadeiras

- 04 (quatro) Frigideiras

- 03 (três)     Baldes

(Fl 02 da Proposta Texto-Base DMI-006/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "F" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | DIÂME-TRO | COMPRI-MENTO | LARGU-RA | ALTU-RA | ESPES-SURA | QUANTI-DADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caçarola com tampa, Cap 15 L | 350mm | - | - | 170mm | 3mm | 03 |
| Caçarola com tampa, Cap 20 L | 390mm | - | - | 180mm | 3mm | 03 |
| Caçarola com tampa, Cap 30 L | 450mm | - | - | 200mm | 3mm | 03 |
| Calderão com tampa, Cap 40 L | 370mm | - | - | 400mm | 3mm | 02 |
| Escorredor de macarrão | 390mm | - | - | 180mm | 3mm | 01 |
| Assadeira pequena | - | 500mm | 400mm | 35mm | 3mm | 02 |
| Assadeira média | - | 550mm | 440mm | 50mm | 3mm | 02 |
| Assadeira grande | - | 600mm | 480mm | 65mm | 3mm | 02 |
| Frigideira média | 300mm | - | - | 50mm | 3mm | 02 |
| Frigideira grande | 500mm | - | - | 75mm | 3mm | 02 |
| Balde Cap 5 L | 210mm | - | - | 200mm | 2mm | 03 |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior de até 5% (cinco por cento) |

6. GRAVAÇÃO

De acordo com a Norma de Padronização DMI - 001/97, de 20 out 97.

(Fl 03 da Proposta Texto-Base DMI-006/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "F" )

7.  MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

Alumínio (Chapa ABNT 1050)

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

_______________________________

ANTONIO RAMOS  - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica