PROPOSTA DMI - 013/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "N" APARELHO DE CRISTAL LAPIDADO, COM 134 PEÇAS

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "N" - Aparelho de cristal lapidado, com 134 peças.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Conjunto "N" - Aparelho de cristal lapidado, com 134 peças, que compõe os artigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Oficiais-Generais, conforme estabelecido pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

Todas as peças serão fabricadas em cristal lapidados com desenhos decorativos, de formas geometricas singelas e classificadas com "selo ouro".

4. CONSTITUIÇÃO

a. 36 (trinta e seis)    Copos para água

b. 24 (vinte e quatro) Copos para whisque (curto)

c. 24 (vinte e quatro) Taças para champanhe

d. 24 (vinte e quatro) Cálices para vinho branco

e. 24 (vinte e quatro) Cálices para vinho tinto

f. 02 (duas) Jarras para água

(Fl 02 da Proposta Texto-Base DMI-013/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "N" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | ALTURA | CAPACIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| Copo para água | 80 mm | 110 mm | 250 cc |
| Copo para whisky | 72 mm | 145 mm | 400 cc |
| Taça para champanhe | 48 mm | 180 mm | 100 cc |
| Cálice para vinho branco | 60 mm | 150 mm | 120 cc |
| Cálice para vinho tinto | 67 mm | 165 mm | 150 cc |
| Jarra para água | 118 mm | 238 mm | 1.250 cc |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior de até 5% (cinco por cento) |

6. GRAVAÇÃO

De acordo coma Norma de Padronização DMI - 001/97, de 20 Out 97.

7. MATÉRIA-PRIMA

Características gerais

Cristal de primeira qualidade, mínimo 16% de chumbo, transparente, isento de defeitos, tais como bolhas, deformações, manchas, ou quaisquer outros que comprometam a qualidade e o aspecto das peças.

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

________________________________

ANTONIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica