PROPOSTA DMI - 014/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "O" APARELHO DE COZINHA EM AÇO INOXIDÁVEL - MÓDULO "A"

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "O" - Aparelho de cozinha em aço inoxidável - Módulo "A".

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  Proposta de Texto-Base  aplica-se ao Conjunto "O" - Aparelho de cozinha em aço inoxidável - Módulo "A", que compõe os artigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Oficiais, Praças e Alunos, estabelecidos pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

a. Todas as peças serão do tipo normalmente fabricado pelas indústrias metalúrgicas.

b. Desenhos decorativos poderão ser estampados, nos cabos de todas as peças, obedecendo ao modelo usado pelos fabricantes em sua linha normal de produção.

c. Os cabos das peças deverão ser em madeira, plástico (PVC) ou material similar na cor branca.

4. CONSTITUIÇÃO

a. 02 (duas) Conchas

b. 02 (duas) Colheres de cabo longo

c. 02 (duas) Colheres de cabo curto

d. 02 (dois)  Garfos

e. 02 (duas) Estátulas

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI-014/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "O" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO (sem o cabo e sem a base) | LARGURA DA LÂMINA | ESPESSURA DA CHAPA |
| --- | --- | --- | --- |
| Escumadeira | 254 mm (10") | - | 2,50 mm |
| Concha | 254 mm (10") | - | 2,50 mm |
| Colher de cabo longo | Comprimento total sem o cabo: 203 mm (8") | - | 2,50 mm |
| Colher de cabo curto | Comprimento total sem o cabo: 152 mm (6") | - | 2,25 mm |
| Garfo | Comprimento total sem o cabo: 203 mm (8") | - | 2,25 mm |
| Espátula | Comprimento total sem o cabo: 203 mm (8") | 51 mm (2") | 1,8 mm |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior, de até 5% (cinco por cento). |

6. ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a. Acabamento

Todas as peças teverão ter acabamento brilhoso.

b. Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

7. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

1) Aço inoxidável - AISI 304 (18/8)

- Para a espátula.

(Fl 03 da Proposta Texto-Base DMI-014/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "O" )

Composição química

- Carbono	(C)	-	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	-	1,00% no máximo

- Manganês	(Mn)	- 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	-         18,00% a 20,00%

- Níquel	(Ni)	-	8,00% a 10,50%

- Ferro		(Fe)	-	para completar o percentual

2) Aço inoxidável - AISI 440

- Para a escumadeira, concha, colheres e garfo.

Composição química

- Carbono	(C)	-	0,42 a 0,48%

- Silício 	(Si)	- 	1,00% no máximo

- Manganês(Mn)	-	1,00% no máximo

- Cromo	(Cr)	-         13,80% a 15,00%

- Ferro	(Fe)	-	para completar o percentual

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

_______________________________

ANTONIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica