PROPOSTA DMI - 015/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "P" APARELHO DE COZINHA EM AÇO INOXIDÁVEL - MÓDULO "B"

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "P" - Aparelho de cozinha em aço inoxidável - Módulo "B".

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  Proposta de Texto-Base aplica-se  ao  Conjunto "P" - Aparelho de cozinha em aço inoxidável - Módulo "B", que compõe os artigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Oficiais, Praças e Alunos, estabelecidos pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

a. Todas as peças serão do tipo normalmente fabricado pelas indústrias metalúrgicas.

b. Desenhos decorativos poderão ser estampados, nos cabos de todas as peças, obedecendo ao modelo usado pelos fabricante em sua linha normal de produção.

c. Os cabos das peças deverão ser em madeira, plástico (PVC) ou material similar na cor branca, com  exceção da tesoura de trinchar.

d. O cutelo, as facas de cozinha, para frango e peixeira deverão ter lâminas temperadas e gume.

e.  As facas para legumes e para pão deverão ter lâminas temperadas e gumes micro-serrilhados.

4. CONSTITUIÇÃO

a. 02 (dois) Cutelos pesado

b. 02 (duas) Facas de cozinha

c. 02 (duas) Facas para frango

d. 02 (duas) Facas para legume

e. 02 (dois)  Facas peixeira

f. 02 (duas) Facas para pão

g. 02 (duas) Chairas

h. 02 (duas) Tesouras de trinchar

(Fl 02 da Proposta Testo-Base DMI-015/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "P" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO DA LÂMINA | LARGURA MAIOR DA LÂMINA | ESPESSURA DA CHAPA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cutelo pesado | 152 mm (6") | 63 mm (2,5") | 2,50 mm |
| Faca de cozinha | 254 mm (10") | 51 mm (2") | 2,25 mm |
| Faca para frango | 76 mm (3") | 25 mm (1") | 2,00 mm |
| Faca para legume | 76 mm (3") | 25 mm (1") | 2,00 mm |
| Faca peixeira | 203 mm (8") | 51 mm (2") | 2,25 mm |
| Faca para pão | 203 mm (8") | 25 mm (1") | 1,8 mm |
| Chaira | 254 mm (10") | - | compatível com o tipo de aço das lâminas e seu grau de dureza |
| Tesoura de trinchar | com a empunhadura: 254 mm (10") | - | tipo comercial compa-tível com sua finalidade |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior, de até 5% (cinco por cento). |

6. ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a. Acabamento

Todas as peças terão acabamento com brilho nas partes metálicas.

b. Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

(Fl 03 da Proposta de Texto Base   DMI-015/97, de 01 Jun 97  -  Conjunto "P")

7. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

1) Aço inoxidável - AISI 440

- Para as lâminas do cutelo e facas.

Composição química

- Carbono	(C)	-	0,42 a 0,48%

- Silício 	(Si)	- 	1,00% no máximo

- Manganês	(Mn)	-	1,00% no máximo

- Cromo	(Cr)	-         13,80% a 15,00%

- Ferro	 	(Fe)	-	para complementar o percentual

2) Aço inoxidável - modelo comercial

Para as chairas,  cujo  aço  deverá  ser  compatível  com  o aço  e  o  grau  de dureza das lâminas do cutelo e das facas.

Para as tesouras de trinchar, cujo aço deverá ser compatível com a sua destinação.

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

________________________________

ANTONIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe Seção Técnica

MICROSOFT WORD 3ªSEÇÃO UTENCOZI