PROPOSTA DMI - 016/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

GRUPO “ALFA” - BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Grupo “ALFA - Bandeja de aço inoxidável, até a fixação de sua norma definitiva.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Grupo “ALFA” - Bandeja de aço inoxidável, que compõe os atigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Praças, Alunos e Servidores Civis, conforme estabelecido pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

A bandeja de aço inoxidável é embutida em chapa de aço inoxidável, contendo cinco compartimentos para alimentos, um para copo e um para talheres.  Possui bordas lisas, arredondadas no cantos, sem dobra e compartimentos com cantos arredondados.

4. CONSTITUIÇÃO

- 01 (uma) Bandeja

5. TAMANHOS E MEDIDAS

a. Da Bandeja

1) Comprimento

- 460 mm

2) Largura

- 360 mm

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI - 016/97, de 01 Jun 97 - Grupo “AFA” )

3) Altura

- 22 mm

4) Bordas

- 25 mm

5) Peso

- 1.100 Kg no mínimo

b. Dos compartimentos

1) Retangulares

a) Grande (um central, parte inferior)

- Comprimento: 195 mm

- Largura         : 153 mm

b) Pequeno (dois laterais, parte superior)

- Comprimento:   93 mm

- Largura          : 153 mm

2) Trapezoidais (dois lateraism, parte superior)

- Base:                   110 mm

- Lados maiores:  140 mm

- Lados menores:    50 a 60 mm

3) Circulares (um central, parte superior, entre os trapezoidais)

- Diâmetro: 95 mm

4) Elipsoidal  (um central)

- Comprimento: 195 mm

- Largura:             35 mm

5) As medidas dos compartimentos deverão ser tomadas na parte superior

6) Tolerância

- Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior, de até 5% (cinco por cento).

(Fl 03 da Proposta Texto-Base  DMI - 016/97, de 01 Jun 97 - Grupo “AFA” )

6. ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a. Acabamento

Brilhante do dois lados.

b.  Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

7. MATÉRIA-PRIMA

Aço inoxidável - AISI 304 (18/8)

Composição química

- Carbono	(C)	-	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	-	1,00% no máximo

- Manganês(Mn)	- 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	-         18,00% a 20,00%

- Níquel	(Ni)	-	8,00% a 10,50%

- Fósforo	(F)	-	0,045% no máximo

- Enxofre	(S)	-	0,030% no máximo

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

________________________________

ANTONIO RAMOS  - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica