PROPOSTA DMI - 023/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

GRUPO “BETA” - CANECO

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Grupo “BETA” - Caneco.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Grupo “ALFA” - Bandeja de aço inoxidável, que compõe os artigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Oficiais, Praças, Alunos, conforme estabelecido pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

Caneco de vidro tipo xícara, fabricado sob prensagem do vidro fundido e posterior tratamento térmico de recozimento. Incolor, com uma cor azulada homogênea por todo o artigo.

4. CONSTITUIÇÃO

- 01 (um) Caneco

5. TAMANHOS E MEDIDAS

a. Caneco possuindo aba única. Altura total de no máximo 94 mm ± 1mm e diâmetro externo de 80 mm ± 2 mm, medido na boca do caneco. Fundo levemente abaulado em torno da circunferência com marcações da empresa em relevo.

b. Capacidade de no mínimo 320 ml e no máximo 355 ml.

c. Peso mínimo de 270 g e espessura de 3,0 mm ± 0,02 mm

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI - 023/97, de 01 Jun 97 - Grupo “BETA” )

Fig. 1 - Detalhe do caneco de vidro

6. GRAVAÇÃO

De acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

________________________________

ANTONIO RAMOS  - Cel Int QEMA