PROPOSTA DMI - 003/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

GRUPO “DELTA”- XÍCARA PARA CAFÉ, COM PIRES

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Grupo “DELTA” - Xícara para café, com pires.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta Texto-Base aplica-se ao Grupo “DELTA” - Xícara para café, com pires, que compõe uma das peças dos artigos de copa, cozinha, e refeitório, utilizado pelo pessoal do Exército, estabelecidos pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO GERAL

A xícara para café, com pires, deverá ser de porcelana, na cor branca, de forma tronco-cônica, eiletada na cor verde, de acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

4. CONSTITUIÇÃO

- Xícara e pires

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | ESPESSURA | PESO | VOLUME | DIÂMETRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xícara | 5,5 mm | 94g | 60 ml | 50 mm |
| Pires | 3,0 mm | 93g | - | 105 mm |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior de até 5% (cinco por cento) |

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI-018/97, de 01 Jun 97 - Grupo “DELTA”)

6. PROCESSO DE FABRICAÇÃO

Os elementos componentes serão moídos em tambores, durante 25 horas, juntamente com água.  Após essa operação, a massa é passada em peneiras finíssimas de bronze, com imãs magnéticos, para extração das impurezas.  A seguir, a massa deverá ser passada em filtros-prensa e depois colocada em marombas para ser novamente amassada entrando, então, na fabricação das peças.  As peças deverão sofrer três queimas.

A primeira, denominada BISCUIT, deverá ser em forno com temperatura de 950°, durante 15 horas.  A segunda, denominada VERNIZ, em forno com a temperatura de 1.410°, durante 28 horas.  A terceira, destinada a fixar a decoração, em forno com temperatura de 800°, durante 8 horas.   Dependendo da decoração, essa última operação será repetida 2 ou 3 vezes, para obter o produto final.

7.  GRAVAÇÃO

De acordo com a Norma de Padronização DMI - 001/97, de 20 Out 97.

8. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

1) Massa de porcelana

2) Tinta verde

b. Especificações

1) Composição da massa:

- Feldspato	- 25%

- Quartzo	- 25%

- Caulim	- 45%

- Calcário	-   5%

2) Composição do verniz:

- Feldspato - 24%

- Quartzo	  - 37%

- Caulim	  - 15%

- Calcário	  - 24%

3) Composição da tinta:

Tinta vitrificada, própria para indústria de porcelana, com baixo teor de chumbo e cádmio, com a seguinte tolerância:

- Chumbo	 (Pb)	: De 0 a 5 P.P.M.

- Cádmio	(Cd)	: 0,1 a 0,5 P.P.M.

4) Resistência:

- 1,5 a 2,0 Rg cm²

(Fl 03 da Proposta Texto-Base  DMI-018/97, de 01 Jun 97 - Grupo “DELTA”)

5) Resistência ao choque térmico:

- 180°

6) Porosidade:

- 0

7) Desgaste do verniz (teste por fricção e vibração)

- 35 minutos

(Fl 04 da Proposta Texto-Base  DMI-003/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "C" )

9. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

_______________________________

ANTONIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica