PROPOSTA DMI - 017/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

GRUPO “GAMA” - JARRA PARA ÁGUA

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Grupo “GAMA”- Jarra para água.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Grupo “GAMA”- Jarra para água, que compõe uma das peças dos artigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Militares e Servidores Civis estabelecidos pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

A jarra para água deverá ser confeccionada em aço inoxidável, embutida, repuxada e estampada em uma só peça, com cabo, tampa aparedor, e de formato tronco-cilímdrica.

4. CONSTITUIÇÃO

- 01 (uma) Jarra

5. TAMANHOS E MEDIDAS

- Peso: 370 g ± 1%

- Capacidade: 2 litros

- Espessura da chapa: 0,8 mm

6. ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a. Acabamento

Externo brilhante, interno fosco acetinado.

b.  Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI 001/97, de 20 Out 97.

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI - 017/97, de 01 Jun 97 - Grupo “GAMA” )

7. MATÉRIA-PRIMA

Aço inoxidável - AISI 304 (18/8)

Composição química

- Carbono	(C)	-	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	-	1,00% no máximo

- Manganês(Mn)	- 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	-         18,00% a 20,00%

- Níquel	(Ni)	-	8,00% a 10,50%

- Fósforo	(F)	-	0,045% no máximo

- Enxofre	(S)	-	0,030% no máximo

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

________________________________

ANTONIO RAMOS  - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica